**附件**

**2023年原材料及出厂产品抽检不合格样品信息**

| 序号 | 受检企业 | 样品种类 | 不合格情况 | 规格/产地/项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州珠江建设发展有限公司混凝土分公司 | 混凝土用石 | 颗粒级配不符合标准级配区要求。 | 规格：5-10；产地：德庆县悦城镇强业建材加工厂 |
| 2 | 广州穗番混凝土有限公司 | 混凝土抗压强度 | 结构混凝土芯样抗压强度未达到设计要求 | 未达到设计强度C30的要求 |
| 3 | 广州天达混凝土有限公司 | 混凝土用石 | 颗粒级配不符合标准级配区要求。 | 规格：5-10；产地：云浮市富润矿业有限公司 |
| 4 | 广州市番路混凝土有限公司 | 混凝土用石 | 颗粒级配不符合标准级配区要求。 | 规格：5-10；产地：广西顺港新型材料科技有限公司 |
| 5 | 广州市力建混凝土有限公司 | 混凝土用石 | 颗粒级配不符合标准级配区要求。 | 规格：5-16；产地：广西友信矿业有限公司 |
| 6 | 外加剂 | 抗压强度比不符合JG/T 164-2004《砌筑砂浆增塑剂》标准技术要求。 | 规格：ZJWS01；厂家：中建西部建设新材料科技有限公司 |
| 7 | 广州市宏翰混凝土有限公司 | 混凝土用石 | 颗粒级配不符合标准级配区要求。 | 规格：5-16；产地：广西燊霖干混砂浆有限公司 |
| 8 | 广州六润建材有限公司 | 外加剂 | 抗压强度比不符合JG/T 164-2004《砌筑砂浆增塑剂》标准技术要求。 | 规格：YC-801；厂家：广州盈创建材科技有限公司 |
| 9 | 外加剂 | 氯离子含量不符合技术要求。 | 规格：ATG-BS-III；厂家：广东安特固建筑科技发展有限公司 |